CONSIDERACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ENROCADO
Actividades y Controles 
a) Antes de iniciar el proyecto se tendrá la designación y aprobación de canteras y zonas de acopios de roca para enrocado de los diques por parte de OHLA. El material que se obtendrá de las zonas designadas se verificará que cumplan con los requerimientos geométricos y físicos de la especificación técnica del subproyecto. 
b) Seguidamente deberá asegurarse el suministro de roca para la conformación de las uñas y cuerpo del enrocado, previendo que los tamaños y la gradación o distribución de tamaños del enrocado satisfagan los requerimientos de las Especificaciones Técnicas del proyecto, para lo cual el Subcontratista debe seguir las siguientes consideraciones:
· La fórmula de trabajo consiste en un procedimiento práctico que permita al Subcontratista garantizar la gradación considerada en el diseño. 
· La fórmula de trabajo se establece con base en determinaciones de pesos y dimensiones. 
· [bookmark: _GoBack]El Subcontratista debe realizar una preselección en los acopios de canteras, conforme a la granulometría según el tipo de espesor del enrocado (0.60m, 0.90m y 1.20m), dicha preselección será transportada en volquetes hacía obra.
· El material de cantera transportado a obra deberá ser colocado longitudinalmente al dique a construir de tal forma de que un equipo mecánico (Excavadora) pueda realizar la dosificación respectiva conforme al expediente técnico.
· Antes de iniciar la colocación se deberá realizar una curva granulométrica representativa para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
· El procedimiento de control se realizará para todos los espesores de los diques cada 500 m.
· Este trabajo será verificado y aprobado por el Contratista gestor OHLA, Supervisión de Calidad y ARCC, garantizando el cumplimiento del diseño aprobado.
· Cada dique del proyecto indicado en los planos, debe contar con su respectiva curva granulométrica como evidencia del cumplimiento del diseño aprobado.
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