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3.212.6  Material de relleno

El relleno reforzado deberé estar conformado por material de baja plasticidad, granular y con un bajo
contenido de finos. La gradacién aceptable del material depende de las especificaciones del proyecto,
pero normalmente gobernados por las normas AASHTO. Las gradaciones especificadas en las normas
se muestran en la tabla adjunta

AASHTO
% que pasa
100

3.212.7  Material de filtro

Detrés de las unidades de concreto se coloca una capa de relleno de filtro/drenaje de 30 cm minimo
de espesor, con dos finalidades fundamentales:

©  Mejorar el drenaje de cualquier tipo de infiltracién de agua en la zona reforzada. Por tanto, se
requiere un material de relleno selecto, tipicamente una arena bien gradada o una mezcla de
arena gruesa con un buen agregado.
Actuar como un filtro natural en la interseccién de los bloques de concreto con el suelo
reforzado evitando asi una fuga de finos a causa de escorrentias internas.

AASHTO proporciona las gradaciones y especificaciones para el material de filtro/drenaje junto al

relleno reforzado. Las especificaciones para este relleno se muestran en la tabla siguiente:

AASHTO
Tamafio % que pasa

1” 100-75
A" 50-75
No.4 0-60
No. 40 0-50
No. 200 0-5
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reducido, para que, con los medios disponibles, los vacios entre los fragmentos més grandes se llenen
con las particulas mas pequefias del mismo material, de modo que se obtenga el nivel de densificacién
deseado.

El espesor méximo de las capas compactadas se fijaré de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Baseycuerpo: Un metro (1m)

El método que se apruebe para compactar las diferentes capas en que se construya el pedraplén,
deberé garantizar la obtencién de las compacidades deseadas y, para ello, deberan determinarse en
la fase de experimentacién, la granulometria del material, el espesor de cada capa, el equipo de
compactacién y su nimero de pasadas.

3.2.3.7. Tramo de prueba
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista propondra al Supervisor el método de construccién que

considere més apropiado para cada tipo de material por emplear, con el fin de cumplir las exigencias
de esta especificacién.

Pagina 191 de 315
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En dicha propuesta se especificarén las caracteristicas de la maquinaria por utilizar, los métodos de
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Sin embargo, de acuerdo con la informacién obtenida durante el tramo deprueba a que se refiere la 3.2.2.7
el Supervisor podré efectuar los cambios que considere pertinentes, para cada tipo de material por

emplear, con el fin de cumplir las exigencias de esta especificacion.

b. Resistencia a la abrasién

Al ser sometido al ensayo de Abrasion, segin norma de ensayo MTC-E- 207, el material por utilizar en la

construccién del pedraplén no podré presentar un desgaste mayor del 30%.

3.2.3.3. Equipo

El equipo empleado para la construccién de pedraplenes deberé ser compatible con los procedimientos de

ejecucién adoptados y requiere aprobacién previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y

eficiencia se ajusten al programa de ejecucién de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la

presente especificacién.

Requerimientos de construccién.
3.2.3.4. Generalidades

Los trabajos de construccién de pedraplenes deberdn efectuarse segin procedimientos puestos a

consideracién del Supervisor y aprobados por éste. Su avance fisico deberd ajustarse al programa de

trabajo.

Si los trabajos de construccién de pedraplenes afectaren el transito normal en la via o en sus intersecciones

con otras vias, el Contratista sera responsable de mantenerlo adecuadamente.
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o Eldesgaste Los Angeles

Cuyos resultados deberan satisfacer las exigencias indicadas en la Subseccién 3.2.2.2 en caso contrario

se rechazarén los materiales defectuosos

Durante la etapa de produccién, el Supervisor examinaré las descargas de los materiales y ordenar el
retiro de aquellas que, no cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes o que pudieran
presentar restos de tierra vegetal, materia orgénica o tamafios superiores al méximo especificado.

Ademis, efectuaré las verificaciones periédicas de calidad del material que se establecen en la Tabla
19.

Tabla 19. Ensayos y frecuencias

Material o Propiedadesy | Métodode | norma Norma Frecuencia Lugar de
producto Caracteristicas ensayo ASTM AASHTO (1) ‘muestreo
Sranlometri 1cada
i ranulometria MTCE 107 D422 27 soom® Cantera
Pedraplén ,
‘Abrasion Los 1cada
Angeles MTCE 207 cs3s 96 o cantera

Notas:

(1) 0 antes, sipor su génesis, existe variacion estratigrafica horizontaly vertical que originen cambios en las propiedades fisico-mecanicas

de los agregados. £n caso que los metrados del Proyecto no alcancen las frecuencias minimas especificadas se exigirs como minimo un

‘ensayo de cada propiedad y/o caracteristica

En la construccion de la transicién, el Supervisor exigiré que la gradacién de los materiales empleados

cumpla con las exigencias de la Subseccién 3.2.2.2.

c. Calidad del trabajo terminado

El Supervisor exigira que:
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3.2.4.1. Descripcidn

Se trata del material de filtro que debe colocarse en los accesos sometidas a empujes laterales y al
efecto de subpresin. (Ver planos)

El material a emplear es tipo hormigén, limpio sin presencia de material fino y con una granulometria
comprendida entre @ = 3/4"y @ =3".

Debe pasar el 100% la malla de 75 mm y el 90% al 100% retenido en la malla N° 4 (4,7 mm) usando el
método T-27 de la AASHTO (MTC E.204)

La colocacién de material de filtro drenante tiene por finalidad proporcionar un medio de alta
permeabilidad con relacién al terreno natural, para evacuar las aguas libres de filtraciones de taludes
y humedad de los suelos circundantes a la plataforma de la carretera y deprimir el nivel de agua detras
de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan volteo.

Su ejecucion se realizaré de acuerdo con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los disefios
u ordenadas por el Supervisor.

La colocacién, acomodo y compactacién de ser posible, se realizaré de manera de evitar reducciones
de volumen por aplicacién de cargas.

3.2.4.2. Preparacién del material

Este agregado se produce zarandeando el material de cantera con la intencién de obtener piedra con
tamafio comprendido entre @ = 3/4" a @ = 3. También, se puede obtener tratando en igual forma el
hormigén, después de sacar las piedras grandes mayores de @ = 4”, y zarandeando el material granular
fino

El material tendra una resistencia al desgaste en la maquina de Los Angeles no mayor al 40%.

3.2.4.3. Aceptacion de los trabajos

T  LEEKLEELE
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3.2.4.1. Descripcidn

Se trata del material de filtro que debe colocarse en los accesos sometidas a empujes laterales y al

efecto de subpresin. (Ver planos)

El material a emplear es tipo hormigén, limpio sin presencia de material fino y con una granulometria
comprendida entre @ = 3/4"y @ =3".

Debe pasar el 100% la malla de 75 mm y el 90% al 100% retenido en la malla N° 4 (4,7 mm) usando el
método T-27 de la AASHTO (MTC E.204)

La colocacién de material de filtro drenante tiene por finalidad proporcionar un medio de alta

permeabilidad con relacién al terreno natural, para evacuar las aguas libres de filtraciones de taludes

y humedad de los suelos circundantes a la plataforma de la carretera y deprimir el nivel de agua detras

de las estructuras y por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan volteo.

Su ejecucion se realizara de acuerdo con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los disefios

u ordenadas por el Supervisor.

La colocacién, acomodo y compactacién de ser posible, se realizaré de manera de evitar reducciones

de volumen por aplicacién de cargas.

3.2.4.2. Preparacién del material

Este agregado se produce zarandeando el material de cantera con la intencién de obtener piedra con
tamafio comprendido entre @ = 3/4" a @ = 3. También, se puede obtener tratando en igual forma el

hormigén, después de sacar las piedras grandes mayores de @ = 4”, y zarandeando el material granular

fino.

El material tendra una resistencia al desgaste en la maquina de Los Angeles no mayor al 40%.
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3.3.1.2. Materiales

Los materiales para la construccién de la subbase granular deberén satisfacer los requisitos indicados
en la Subseccién 3.3.0.1.

Ademés, deberan ajustarse a una de las franjas granulométricas indicadas en la siguiente Tabla 20.

Tabla 20. Requerimientos Granulométricos para Subbase Granular

Porcentaje que Pasa en Peso

Tamiz Gradacién A
@)

50 mm (2") 100 100 — —
25 mm (1") — 7595 100 100
9,5 mm (%") 3065 4075 5085 60-100
4,75 mm (N.2 4) 2555 30-60 3565 5085
2,0 mm (N.2 10) 1540 2045 2550 4070
425 um (N.2 40) 820 1530 1530 2545
75 um (N.© 200) 28 515 515 815
Fuente: ASTM D 1241

Gradacién B Gradacién C Gradacién D

Notas:

(1) La curva de Gradacion "A" debera emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 msnm.

‘Adems, el material también debera cumplir con los requisitos de calidad, indicados en la Tabla 21.

208 de 315
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Tabla 21. Subbase Granular Requerimientos de Ensayos Especiales

Ensayo

Requerimiento

<3000 msnm

23000 msnm

Abrasién Los Angeles

50 % max.

50 % max.

CBR(1)

40 % min.

40 % min.

Limite Liquido

25% max.

25% max.

indice de Plasticidad

6% max.

4% max.

Equivalente de Arena

25% min

35% min.

Sales Solubles

1% max.

1% max.

Particulas Chatas y
Alargadas

D4791

20% méx.

20% max.

(1) Referido al 100% de la Méxima Densidad Seca y una Penetracién de Carga de 0.1"(2.5 mm)
(2) La relacién a emplearse para la determinacién es 1/3 (espesor/longitud)

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacién y resistencia exigidos por la
presente especificacién, el material que produzca el Contratista deberé dar lugar a una curva
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin saltos bruscos de la

parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa

3.3.1.3. Equipo

Hl Q Bisqueda
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descritos en las normas de ensayo MTC E 117, MTCE 124.

Tabla 23. Ensayos y frecuencias

Material Propiedades y Método | Norma | Norma | Frecuencia | Lugar de
o producto Caracteristicas | deensayo | ASTM | AASHTO (1) muestreo

- 1cada
Granulometria MTCE204 | C136 T27 Jsoms | Cantera()

Limites de MTCE111 | D4318 89 1 cada

Consistencia 750 m? Cantera (2)

Abrasion Los 1cada
Angeles MTCE207 | C131 T96 2,000 m*

1cada
CBR MTCE132 | D1883 T193 2000me | Cantera()

Densidad-Humedad | MTCE 115 | D 1557 T180 715?‘::1 Pista

MTCE117 | D 1556 T191 1cada
MTCE124 | D2922 T238 250 m?

Cantera (2)
Afirmado

Compactacién Pista

Notas:

(1) O antes, si por su génesis, existe variacion estratigrafica horizontal y vertical que originen
cambios en las propiedades fisico-mecanicas de los agregados. En caso de que los metrados del
Proyecto no alcancen las frecuencias minimas especificadas se exigird como minimo un ensayo
de cada propiedad o caracteristica.

(2) Material preparado previo a su uso.

« Que la cota de cualquier punto de la subbase granular conformada y compactada, no varie en més
de 1.cm. con respecto a la cota proyectada.

Pagina 213 de 315
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Los materiales para la construccién de la base granular deberén satisfacer los requisitos indicados en
la Subseccién 3.3.0.1.

Ademés, deberan ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad:
a. Granulometria

La composicién final de los materiales presentaré una granulometria continua, bien graduada y segtn
los requerimientos de una de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla 24 para las zonas
con altitud iguales o mayores a 3.000 msnm se deberd seleccionar la gradacién “A”.

Tabla 24. Requerimientos granulométricos para base granular

Porcentaje que Pasa en Peso

Tamiz Gradacién A
1)

50 mm. (2') 100 100 — —

25 mm. (1) - 7595 100 100
9,5 mm. (%) 3065 2075 5085
4,75 mm. (N.24) 2555 3060 3565 5085
2,0mm. (N2 10) 1540 2045 2550
425 um. (N2 40) 820 1530 1530
75 pm. (N.2 200) 28 515 515

Fuente: ASTM D 1241

Gradacién B Gradacién C Gradacién D
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El' material de Base Granular debera cumplir ademas con las siguientes caracteristicas tisico-mecanicas
y quimicas que se indican en la Tabla 25.

Tabla 25. Valor Relativo de Soporte, CBR

Trafico en ejes equivalentes (<10%) Min. 80%
Valor Relativo de Soporte, CBR (1)

Tréfico en ejes equivalentes (2109) Min. 100%

(1) Referido al 100% de la Méxima Densidad Seca y una Penetracion de Carga de 0.1" (2.5 mm)

La franja por utilizar ser4 la establecida en los documentos del Proyecto y aprobada por el Supervisor.
b. Agregado Grueso

Se denominaré asi a los materiales retenidos en la malla N2 4, que podran provenir de fuentes
naturales, procesados o combinacién de ambos.

Deberan cumplir las caracteristicas, indicadas en la Tabla 26

Tabla 26. Requerimientos agregado grueso

Requerimientos
Altitud
<3.000msnm | >3.000 msnm

Norma Norma Norma

Ensaye MTC ASTM AASHTO

Particulas con una
cara fracturada MTCE 210 D 5821 80% min. 80% min.

Particulas con dos
caras fracturadas MTCE 210 D 5821 40% min. 50% min.

Abrasion Los Angeles | MTCE 207 c131 40% méx. 40% max.

Particulas chatas y
alargadas (1) D4791 15% méx. 15% méx.

Sales solubles totales | MTCE 219 D 1888 0,5% max. 0,5% méx.

Durabilidad al sulfato
de magnesio MTCE 209 css 18% méx.

T  LEEKLEELE
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b. Agregado Grueso

Se denominaré asi a los materiales retenidos en la malla N2 4, que podran provenir de fuentes

naturales, procesados o combinacién de ambos.

Deberan cumplir las caracteristicas, indicadas en la Tabla 26

Tabla 26. Requerimientos agregado grueso

Requerimientos
Altitud
<3.000msnm | >3.000 msnm

Norma Norma Norma

Ensaye MTC ASTM AASHTO

Particulas con una
cara fracturada

MTCE 210 D 5821 80% min. 80% min.

Particulas con dos

caras fracturadas MTCE 210 D 5821 40% min. 50% min.

Abrasion Los Angeles | MTCE 207 c131 T9% 40% max. 40% méx.

Particulas chatas y
alargadas (1)

D 4791 15% max. 15% méx.

Sales solubles totales | MTCE 219 D 1888 0,5% max. 0,5% méx.

Durabilidad al sulfato
de magnesio

MTCE 209 cs8 T104 18% max.

c. Agregado Fino

Se denominaré asi a los materiales que pasan la malla N2 4, que podrén provenir de fuentes naturales,

procesados o combinacién de ambos.

Deberan cumplir las caracteristicas, indicadas en la Tabla 27
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Proyecto “Entrega de las Defensas Riberenas del Rio

Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
PUENTE JOSE PARDO

‘Tabla 27. Requerimientos Agregado Fino

Requerimientos
Ensayo Norma Altitud
<3.000 msnm 23.000 msnm

indice plastico MTCE 111 4% max. 2% min.
Equivalente de arena MTCE 114 35% min. 45% min.
Sales solubles MTCE 219 0,5% max. 0,5% max.
Durabilidad al sulfato de magnesio MTC E 209 — 15%

3.3.2.3. Equipo

Se aplican las condiciones generales establecidas en la Subseccién 400.03. de las EG-2013.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

3.3.2.4. Explotacidn y elaboracion de materiales

Se aplica lo indicado en la Subseccién 3.3.0.3. Para las Vias de Primera Clase los materiales de base
serén elaborados en planta, utilizando para ello dosificadoras. Para este tipo de vias no se permitira la
combinaci

Lamezcla , teniendo
cn cuenta las pérdidas que puede sufrir en el transporte y colocacion.

CENEED = # 0L > o ma
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Proyecto “Entrega de las Defensas Riberenas del Rio
@ Lacramarca - Paquete 11-R07”

REGION: ANCASH

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
PUENTE JOSE PARDO

Tabla 28. Ensayos y Frecuencias

Material Propiedades y Método | Norma | Norma | Frecuencia | Lugarde
o Producto Caracteristicas deensayo | ASTM | AASHTO @) Muestreo

Granulometria MTCE204 | C136 T27 750 m* Cantera (2)
Limite liquido MTCE110 | D4318 | 189 750 m® Cantera (2)
indice de plasticidad | MTCE111 | D4318 | 190 750 m® Cantera (2)
Abrasion Los Angeles | MTCE 207 | C131 T9% 2.000m° | Cantera(2)
Equivalente de Arena | MTCE114 [ D2419 | T176 2.000m° | Cantera(2)
Sales Solubles MTCE 219 2.000m° | Cantera (2)
CBR MTCE132 | D1883 | 71193 2000m° | Cantera(2)
Particulas fracturadas | MTCE 210 | D 5821 2.000m° | Cantera (2)
Particulas Chatas y
Alargadas
Durabilidad al Sulfato
de Magnesio
Densidady Humedad | MTCE115 | D1557 |  T180 750 m? Pista
MTCE117 | D4718 | 1191

3 N i
Compactacion MTCE124 | 02922 | 238 250 m Pista

Base
Granular

D4791 2000m* | Cantera(2)

MTCE209 | C88 T104 2.000m* Cantera (2)

Notas!

(1) O antes, si por su génesis, existe variacion estratigrafica horizontal y vertical que originen cambios
en las propiedades fisico-mecanicas de los agregados. En caso de que los metrados del Proyecto no
alcancen las frecuencias minimas especificadas se exigira como minimo un ensayo de cada propiedad
vy /o caracteristica.

(2) Material preparado previo a su uso.

Los resultados deberén satisfacer las exigencias indicadas en la Subseccién 3.3.2.2 de las EG-2013.

No se permitiré que el material presente restos de tierra vegetal, materia orgénica o tamafios
superiores del maximo especificado.

T  LEEKLEELE
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| Perfilado en zona de corte en fundacion y talud | Metro cuadrado (m?)

1.5.1.5 Pedraplén e=60 cm

1.5.1.5.1 Descripcién

Esta partida se refiere a la conformacién de un prisma, con elementos pétreos del tipo canto rodado,
o también llamado “over”, en el lenguaje de obra, cuyo tamafio maximo sea 16” y tamafio minimo de
6”. El espesor minimo del pedraplén sera de 60 cm y/o de acuerdo a como estd indicado en los planos
correspondientes. También se podra usar roca producto de voladura en cantera.

El objetivo del pedraplén es actuar como un elemento que mitigue el riesgo de licuefaccion, ante la
ocurrencia de un evento de geodindmica interna del tipo sismo.

Teniendo en cuenta que las actuaciones proyectadas, se realizan en el cauce y riberas del Rio
Lacramarca (Sub-Proyecto A2), y que, ademads, estd adyacente al Humedal Villa Maria, la cota del
espejo de agua se podria encontrar por encima del nivel de terreno natural; por lo tanto, el Sub-
Contratista debera tomar, a su costo, las previsiones en métodos de drenaje, equipos, herramientas,
mano de obra y todo lo que resulte indispensable para el abatimiento del nivel fredtico y con ello, la
correcta y oportuna ejecucion de la partida, cualquiera sea el tipo de material a excavar y cualquiera
sea el grado de saturacion que éste tenga.

15.1.5.2 Materiales a utilizar

El material a utilizar sera del tipo canto rodado, o también llamado “over”, en el lenguaje de obra, cuyo
tamafio maximo, sea 16”, de acuerdo a las instrucciones del drea de geotecnia. También se puede
utilizar roca producto de voladura.

En cualquiera de los casos, el proveedor debe proporcionar al Sub-Contratista y éste, al Contratista
Gestor y/o Supervisor de Calidad, los ensayos que demuestren la calidad de la roca que se estd
suministrando. Sin este requisito, no se autorizara la colocacion de la roca.
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AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
PUENTE JOSE PARDO

Asi mismo deben tener un coeficiente de uniformidad (deo/dzo) inferior a 20:

Siendo I la abertura del tamiz por el cual pasa el x por ciento en peso delmaterial de la capa inferior, S, Ia
abertura del tamiz por el cual pasa el x por ciento en peso de material de la capa superior y dy el didmetro

por el cual pasa el x por ciento en peso del material.

sin embargo, de acuerdo con la informacién obtenida durante el tramo deprueba a que se refiere la 3.2.2.7
el Supervisor podra efectuar los cambios que considere pertinentes, para cada tipo de material por

emplear, con el fin de cumplir las exigencias de esta especificacion.

b. Resistencia a la abrasion
Al ser sometido al ensayo de Abrasién, segtin norma de ensayo MTC-E- 207, el material por utilizar en la

construccién del pedraplén no podré presentar un desgaste mayor del 30%.

3.2.3.3. Equipo

CGEDNEED = # 0L > o ma
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1.5.1.6 Pedraplén e=30cm

Aplican las especificaciones técnicas establecidas en 1.5.1.3, excepto que, el tamafio maximo del over,
serd de 6” y tamafio minimo de piedra de 3/8”, y el espesor de la capa serd de 30 cm.

PARTIDA DE PAGO UNIDAD DE PAGO

Pedraplén (0.30 m) Metro ctbico (m?)

1.5.1.7 Conformacion de cuerpo de dique con material propio

1.5.1.7.1 Descripcién

Este trabajo se refiere a la conformacion y compactacion del cuerpo del dique con material
proveniente de la excavacion de los cortes de explanacion del Sub Proyecto A-3 y propios. Todos los
materiales que se empleen en la construccién del dique deberdn estar libres de raices, materia
organica, y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberd ser autorizado por el Contratista Gestor
y/o Supervisor de Calidad, quien de ninguna manera permitird la construccion del cuerpo del dique
ccon materiales de caracteristicas expansivas.

En la conformacion de la totalidad del dique, se distinguirdn 2 zonas constitutivas:

a) Cuerpo del dique, comprendido entre la cota de terreno natural compactado, o la cota de
fondo de corte compactado, hasta la cota de fondo de corona de dique, de acuerdo a los
disefios. Tiene altura variable, se conforma por capas de 0.30 m. de espesor, terminado,
compactado. En la capa superior del cuerpo del dique, el tamafio maximo de particula debe
ser 4”7, mientras que, en las capas inferiores, puede llegar hasta 6”.

Corona de dique, ubicada sobre la tltima capa del cuerpo del dique. Es conformada por dos
capas de 0.15 m de espesor, cada una. El tamafio maximo de particula debe ser 3”.
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granulometrias que se indican en la Tabla 1, aprobado por el Supervisor.

Tabla 1. Requisitos de granulometria para filtros en estribos de puentes

iz Porcentaje que pasa
Tipo | Tipo Il Tipo Il =
150 mm (6”) 100 - - o=
100 mm (4”) 90-100 - -
75 mm (37) 80-100 100 -
50 mm (27) 7095 - 100
25 mm (1) 60-80 91.97 70-90
12,5 mm (1/2") 2070 - 55-80
9,5 mm (3/8") - 79-90 -
4,75 mm (N°. 4) 1020 66-80 3565
2,00 mm (N°. 10) 0 - 2550
0,60 mm (N°. 30) - 040 1530 <
150 pm (N°. 100) - 08 03
75 um (N°. 200)

El material, ademds, debera cumplir con los siguientes requisitos de calidad:

Pdgina 49 de 315
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Tabla 2. Requisitos de calidad

Método

de Ensayo MTC Parémetros

Abrasion MTCE 207 50% max.

Pérdida en sulfato de magnesio** 18% mix
-Agregado grueso MTC E 209 o

! 15% max.
-Agregado fino

CBR al 100% de MDS y 0,1” de penetracion MTCE 132 30% min.

indice de plasticidad MTCE 111 NP

Equivalente de arena MTCE 114 45% min.

** 56lo para proyectos situados a una altitud superior a 3000 msnm

Nota: La Tabla 2 solo aplica para los tipos Il y lll de la Tabla 1.

Tabla 3. Ensayos y frecuencias

Material o Propiedades y Método Norma Frecuencia | Lugarde
producto Caracteristicas de ensayo ASTM [64) muestreo

MTCE 204 D422 1 cada
1.000 m? Cantera

Limites de MTCE 111 D 4318 1 cada

Granulometria

Cantera

Q Blsqueda
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Proyecto “Entrega de las Defensas Riberenas del Rio

Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
PUENTE JOSE PARDO

Tabla 17. Requisitos de los materiales

Condicién Partes del terraplén

Cuerpo
Tamafio mdximo (cm) 10

% Maximo de fragmentos de roca >7,62 cm 20

indice de plasticidad (%)

Ademas, deberan satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

Desgaste de los Angeles: 60% mdx. (MTC E 207)

Tipo de Material: A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3.

En la Tabla 18 se especifican las normas y frecuencias de los ensayos a ejecutar para cada una de las

condiciones establecidas en la Tabla 17.

3.1.3.3. Empleo

1T .
[0 por utilizar en
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o indice de Plasticidad < 10 %

Para la conformacién del cuerpo del dique, se tomardn en cuenta las siguientes curvas
granulométricas.

Curva Granulométrica de 6”

Proyecto “Entrega de las Defensas Ribereinas del Rio
Lacramarca - Paquete 11-R07”
REGION: ANCASH

AIRTIFICIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS
SUBPROYECTO A1

';»»»\\\\\

DENOMINACION | SUPERIOR INFERIOR
6" 100.00% 88.00%
98.00% 80.00%
96.00% 74.00%
82.00%
68.00%

Q Bisqueda |
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DENOMINACION | SUPERIOR INFERIOR
6" 100.00% 88.00%
4" 98.00% 80.00%
3" 96.00% 74.00%
82.00% 54.00%
4 68.00% 35.00%
10 58.00% 24.00%
40 38.00% 12.00%
200 15.00% 0.00%

Curva Granulométrica de 4”

DENOMINACION | SUPERIOR INFERIOR
4" 100.00% 82.00%
3" 98.00% 74.00%
84.00% 54.00%
68.00% 34.00%
58.00% 22.00%
38.00% 9.00%
15.00% 0.00%

Curva Granulométrica de 3”

DENOMINACION | SUPERIOR INFERIOR
3" 100.00% 78.00%
3/4" 86.00% 52.00%
4 74.00% 38.00%
10 64.00% 28.00%
40 40.00% 12.00%
15.00% 1.00%

CGENEED = # 0L > 5 ma
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Ademas, efectuara verificaciones periodicas de la calidad del material que se establecen en la Tabla
18.

Tabla 18. Ensayos y frecuencias

Material
o
producto

Propiedades y Método Norma Frecuencia | Lugarde
Caracteristicas de ensayo ASTM [6)] muestreo

. 1cada
Granulometria MTCE 204 D422 1.000 m* Cantera

Limites de pa—
Consistencia MTCELLL | Da318 1000 m? Cantera

Contenido de R
material Orgénico | M1CE118 3.000 m? Cantera

Abrasion Los MTCE207 | C131 96 1 cada Cantera

Terraplén !
P Angeles 3.000 m?

Relacién Densidad 1cada .
Humedad - MTCE 115 D 1557 T180 1.000 m* Pista

Compactacién MTCE 117 D 1556 T191 1cada

Pist
Base y cuerpo 500 m? sta

1cada

250 m?
(1) O antes, si por su génesis, existe variacion estratigrafica horizontal y vertical que originen cambios en las propiedades fisico-mecanicas

Compactacion MTCE 124 D2922 T238 Pista

de los agregados. En caso que los metrados del Proyecto no alcancen las frecuencias minimas especificadas se exigira como minimo un

ensayo de cada propiedad o caracteristica.

c. Calidad del trabajo terminado

Cada capa terminada de terraplén debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a la rasante y

pendientes establecidas.

Los taludes terminados no deberdn acusar irregularidades a la vista.
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